Osielsko, dnia 28.10.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonawcy złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji dot. budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Osielsko w roku 2019: Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie od km 0+000 do km 1+039,30 tj. na odcinku od ul. Centralnej do ul. Topolowej

Nr sprawy: IiZP.271.B.17.2019

1.       Dotyczy D.05.03.05b W pkt. 1.3. wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę wiążącą AC16W dla kategorii ruchu KR3 na asfalcie 50/70. Wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do warstwy wiążącej asfaltu 35/50 na kategorię ruchu KR 3. Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem technicznym WT-2 2010 i obowiązującym dokumentem technicznym  WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

2.       Dotyczy D.05.03.05b W SST w pkt. 2.3 podano właściwości kruszywa grubego i drobnego łamanego niezgodne z przywołaną instrukcją techniczną WT-1 2010 dla projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą AC 16 W, KR3. Wnosimy o poprawienie treści SST lub potwierdzenie, że mieszankę należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2010.

3.       Dotyczy D.05.03.05b. W pkt.2.3. dla mieszanki na warstwę wiążącą AC 16W, KR 3 nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego, co jest niezgodne z dokumentem WT1-2010. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną materiał ten należy stosować do mm-a do warstwy wiążącej dla kategorii ruchu KR1-6. Wnosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy do projektowania mm-a stosować materiały zgodnie z w/w instrukcją techniczną.

4.       Dotyczy D.05.03.05a W SST w pkt. 2.3 nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego dla projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną AC 8 S 50/70 KR1-2 na ścieżce rowerowej, co jest niezgodne z przywołanym w SST dokumentem WT-1 2010 oraz obowiązującym WT-1 2014. Zgodnie z przytoczonym dokumentem technicznym w pkt. 10.2 materiał ten należy stosować do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR1-2. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że do projektowania mm-a należy stosować materiały zgodnie z w/w instrukcją techniczną dla AC 8 S 50/70 KR 1-2.

5.       Dotyczy D.05.03.05a W SST w pkt. 5.2 podano uziarnienie dla mieszanki na warstwę ścieralną AC 8 S, KR 1-2 niezgodne z przywołanym dokumentem technicznym WT- 2 2010. Wnosimy o poprawienie treści SST lub potwierdzenie, że mieszanką należy zaprojektować w oparciu WT-1, WT-2 2010.

6.       Wnosimy o możliwość zastosowania materiału pochodzącego z recyklingu w postaci granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej (AC16W) zgodnie z obowiązującym dokumentem technicznym WT-2 2014. Stosowanie granulatu asfaltowego nie obniży właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w warstwie podbudowy i warstwie wiążącej. Wnosimy o wykreślenie zapisu z pkt. 2.3. "Nie dopuszcza się stosowania granulatu asfaltowego".

7.       Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05a, D.05.03.05b Specyfikacje techniczne dotyczące projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych opracowano na podstawie nieaktualnych wymagań technicznych WT-1, WT-2 2010. Wnosimy o wyrażenie zgody na projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych na zadaniu w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

8.       Dotyczy D.04.07.01a. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab.14 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC22P na 3,0-8,0%. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab.8,  4,0-7,0% ) oraz wymagany wskaźnik zagęszczenia  powyżej 98%. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

9.       Dotyczy D.05.03.05b. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab.15 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC16 W,KR3-4 na 3.0-8.0. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab7, 4,0-7,0%). Obecne zapisy są niespójne i nie pozwalają  zagęszczać każdej mieszanki do 100%, co może skutkować obniżeniem właściwości wytrzymałościowych nawierzchni. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

10.   Dotyczy D.05.03.05A Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab. 14 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC 11,KR3 na 1,5-5,0. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.

11.   Dotyczy humusowania skarp z obsianiem - przedmiar branży drogowej. Prosimy o uzupełnienie brakującej SST D.06.01.01 i określenie wymaganej długości okresu gwarancji i pielęgnacji posianej trawy, którą należy uwzględnić w wycenie.

12.   Dotyczy wycinek drzew. Zgodnie z SST: Wykonawca zobowiązany jest do przekazania drewna z wycinki Zamawiającemu. Prosimy o wskazanie miejsca składowania drewna.

13.   SST D-01.02.04 opisuje w swym zakresie tylko „rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i żużla grubość 22 cm”, natomiast przedmiar robót opisuje rozbiórki w szerszym zakresie. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji.

14.   Prosimy o wyjaśnienie, które materiały z rozbiórek będą własnością Zamawiającego oraz wskazanie miejsca ich składowania.

15.   Prosimy o wyjaśnienie czy nasadzenia wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie ilości, rodzaju i gatunków nasadzeń.

16.   Przedmiar i SST opisuje wykonanie wykopów z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. Prosimy o wyjaśnienie, czy  Zamawiający wskaże miejsce składowania w tej odległości czy zagospodarowanie ziemi z wykopów będzie należeć do Wykonawcy.

Odpowiedzi:

ad. 1 - Wyrażam zgodę na zastosowanie do wykonania warstwy wiążącej asfaltu 35/50 (kategoria ruchu KR3 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50).

ad. 2 - Podtrzymuję zapisy SST D-05.03.05b.

ad. 3 - W zakresie SST D-05.03.05b dla kruszywa niełamanego drobnego należy stosować wymagania określone w WT1-2010.

ad. 4 - W zakresie SST D-05.03.05a dla kruszywa niełamanego drobnego należy stosować wymagania określone w WT1-2010.

ad. 5 - W zakresie SST D-05.03.05a dostosowano zapisy w zakresie uziarnienia dla mieszanki na warstwę ścieralną AC 8 S KR 1-2 do wymagań określonych w WT-2 2010. Poniżej poprawiona tabela.

Tablica 6.    Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

| Właściwość | Przesiew, [% (m/m)] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AC5S |  | AC8S |  | AC11S |  |
| Wymiar sita #, [mm] | od | do | od | do | od | do |
| 16 | - | - | - | - | 100 | - |
| 11,2 | - | - | 100 | - | 90 | 100 |
| 8 | 100 | - | 90 | 100 | 70 | 90 |
| 5,6 | 90 | 100 | 70 | 90 | - | - |
| 2 | 40 | 65 | 45 | 60 | 30 | 55 |
| 0,125 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 20 |
| 0,063 | 6 | 14 | 6 | 14 | 5 | 12 |
| Zawartość lepiszcza, minimum*) | Bmin6,0 |  | Bmin5,8 |  | Bmin5,6 |  |

ad. 6 - Podtrzymuję zapisy SST D-05.03.05b w zakresie nie dopuszczenia stosowania granulatu asfaltowego pochodzącego z recyklingu.

ad. 7 - Podtrzymuję zapisy SST D-04.07.01a, D-05.03.05a, D-05.03.05b.

ad. 8 - Podtrzymuję zapisy SST D-04.07.01a.

ad. 9 - Podtrzymuję zapisy SST D-05.03.05b.

ad. 10 - Podtrzymuję zapisy SST D-05.03.05a.

ad.11 - Wykonawca ma zapewnić wzrost trawy.  W razie potrzeby uzupełnić obsiew i uzyskać wzrost. Okres gwarancji 1 rok.

ad.12 - Drewno z wycinki staje się własnością Wykonawcy.

ad. 13 - Uzupełniono SST D-01.02.04. W  załączeniu.

ad.14 - Destrukt asfaltowy, kostkę brukową, obrzeża i krawężniki, znaki i słupki. Obowiązuje odwóz na odległość 5 km. Miejsce zostanie wskazane przez GZK.

ad.15 Nasadzenia nie wchodzą w zakres robót.

ad. 16 Zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy.