Osielsko, 12.07.2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Budowa dróg na terenie gminy Osielsko

IiZP.271.B.10.2021

1.Czy kostkę z rozbiórki, która należy do Zamawiającego należy spaletować?

Nie

2. Do kogo należy materiał z rozbiórek? Jeżeli do Zamawiającego to prosimy o podanie miejsca odwozu.

Do wykonawcy.

3. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma potrzeby dokonywania podziału działek aby zrealizować inwestycję.

Podział działek został wykonany w ramach decyzji ZRID.

4. Czy wymagane jest wznowienie granic pasa drogowego na wszystkich 3 ulicach oraz czy wymagane jest ustawienie żółtych znaków/świadków z napisem „pas drogowy”?

Tak

5. W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę podbudowy z AC 16 P, KR 3. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania mieszanki AC22 P na asfalcie 35/50, KR 3. Zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC16 W pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni. Za zastosowaniem mieszanki AC 22 P 35/50, KR 3 przemawia również projektowana grubość warstwy podbudowy 7 cm.

Wyrażamy zgodnie na zastosowanie AC 16 P dla warstwy podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej

6. Dotyczy D.04.07.01 W SST w pkt 2.1 dla projektowanej mieszanki na warstwę podbudowy dla kategorii ruchu KR 3 nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego. Zgodnie instrukcją techniczną WT-1 2014 materiał ten można stosować do mm-a do warstwy podbudowy dla kategorii ruchu KR1-7. Zastosowanie materiału w postaci kruszywa drobnego niełamanego do projektowanej mieszanki na warstwę podbudowy nie pogorszy właściwości mm-a jakie wymagane są dla końcowego wyrobu. Wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie kruszywa drobnego niełamanego do projektowanej mieszanki na warstwę podbudowy dla kategorii ruchu KR 3 zgodnie z WT-1 2014.

Należy zastosować kruszywo drobne niełamane zgodnie z wymagania WT - 1 2014

7. W dokumentacji przetargowej oraz SST nie podano uziarnienia, zawartości lepiszcza oraz wymagań dla projektowanej mieszanki na warstwę wiążącą dla jezdni AC 16 W 35/50, KR 3. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszankę na warstwę wiążącą AC 16 W 35/50, KR 3 dla jezdni należy zaprojektować wg. obowiązujących wymagań WT-1 2014, W-2 2014.

Potwierdzamy należy  zaprojektować mieszankę zgodnie z WT 1 - 2014 i WT 2 2014

8. W dokumentacji przetargowej oraz SST nie podano uziarnienia, zawartości lepiszcza oraz wymagań dla projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną dla jezdni AC 11 S, KR 3. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszankę na warstwę ścieralną AC 11 S, KR 3 dla jezdni należy zaprojektować wg. obowiązujących wymagań WT-1 2014, W-2 2014.

Potwierdzam mieszankę na warstwę ścieralną dla jezdni AC 11 S należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WT 1 - 2014 i WT 2 2014

9. W dokumentacji przetargowej nie wskazano rodzaju lepiszcza jakie należy zastosować do projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną dla jezdni z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3. Wnosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną dla jezdni AC 11 S, KR 3 należy zastosować asfalt drogowy 50/70 zgodny z normą PN-EN 12591 lub doprecyzować rodzaj lepiszcza do projektowanej mieszanki na warstwę ścieralną dla jezdni.

Wnosimy o potwierdzenie, że dla ścieżki pieszo-rowerowej należy zaprojektować mieszankę na warstwę ścieralną z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu drogowego 50/70 zgodnego z normą PN-EN 12591.

Dla warstwy ścieralnej na jezdni AC 11 S  należy zastosować asfalt drogowy 35/50 dla KR 3, jednocześnie potwierdzamy zastosowanie na ścieżce pieszo - rowerowej asfaltu AC 11S dla ruchu KR1-2 przy użyciu asfaltu 50/70

10. Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, D.05.03.05b SST dla projektowanych mieszanek na zadaniu opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. Przywołane wymagania zostały zaktualizowane i zastąpione dokumentami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zmiany wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Potwierdzamy należy  zaprojektować mieszankę zgodnie z aktualnymi normami  WT 1 - 2014 i WT 2 2014

11. Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, D.05.03.05b W SST podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16.

Wolne przestrzenie na wykonanej warstwie należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi normami WT 2 2016

12. Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a Specyfikacje dla projektowanych mieszanek na dolne warstwy konstrukcyjne nie zawierają informacji nt. możliwości zastosowania granulatu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych na przedmiotowym zadaniu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy podbudowy i warstwy wiążącej? Obowiązujący dokument techniczny WT2-2014 dopuszcza zastosowanie tego materiału w ilości do 20% "metodą na zimno" oraz do 30% "metodą na ciepło". Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Jego zastosowanie pozwoli obniży koszt inwestycji, przy zachowaniu wszystkich wymaganych właściwości jakie są wymagane dla mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wyrażamy zgodę na zastosowania granulatu asfaltowego zgodnie z aktualnymi normami WT 2 2014

13. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje terenem (działkami) pod wszystkie projektowane elementy.

Tak

14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszystkimi aktualnymi decyzjami/uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji zadania.

Tak

15. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast zaprojektowanego na zjazdach opornika betonowego 10x25 standardowego opornika betonowego o wymiarach 12x25.

Tak

16. Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące rozliczenia robót ujęte w §13 pkt. 2 wzoru umowy wskazujące że pełne rozliczenie za wykonanie Zadania nr 4 nastąpi dopiero w 2022 roku, a w 2021 możliwe będzie jedynie rozlicznie do wysokości 1 000 000,00 zł. Prosimy o doprecyzowanie czy wskazana kwota jest kwotą netto czy brutto.

Tak

17. Mając na uwadze zapisy dotyczące rozliczenia robót ujęte w §13 pkt. 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie czy całość robót Zadania 4 ma zostać zakończona do dnia 30.11.2021r.

Tak

18. W związku z rozbieżnościami w zapisach SST D.01.02.01 prosimy o określenie czyją własność stanowi materiał pochodzący z wycinki oraz karczowania drzew i krzewów.

Wykonawcy

19. Czy w przypadku gdy drewno uzyskane z wycinki drzew stanowić będzie własność Wykonawcy to czy Zamawiający będzie wymagał wykonania i przedstawienia w ramach zadania operatu brakarskiego.

Nie

20. W związku z rozbieżnościami w zapisach SST D.01.02.04 prosimy o określenie czyją własność stanowią materiały pochodzące z rozbiórek.
Wykonawcy

21. Proszę o wskazanie sposobu odwodnienia jezdni w km od 0+108.80 do 0+185 str.P

Odwodnienie projektowanej jezdni w km 0+108,80 - 0+185 str. P przewidziano jako odwodnienie powierzchnia na teren przyległy  z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną nie ma możliwości wykonania na w/w odcinków rowów.

22. Pojemność rowu odparowującego znajdującego się na końcu odcinka może być niewystarczająca i w konsekwencji prowadzić do podmakania korony drogi oraz zalewania sąsiadujących działek.

Projektowany rów na końcu odcinka drogi z związku z korzystnymi warunkami gruntowo wodnymi na tym odcinku  i występowaniem gruntów piaszczystych zgodnie opinia geologiczną pełni funkcję rowu infiltracyjno-odparowującą ,  pojemość rowu wynika z warunków terenowych i uzależniona od  istniejącą infrastrukturę podziemną oraz istniejących ogrodzeń.

Dot. Zadanie 3 – Bukowa:

23. Proszę o wskazanie sposobu odwodnienia jezdni na odcinku 0+315 – 0+562 srt. P. W przypadku spadku daszkowego zgodnego z projektem woda opadowa na tym odcinku spowoduje zalewanie działek sąsiadujących.

Na odcinku 0+315 - 0+337 odwodnienie powierzchniowe do rowu przydrożnego oraz do ścieku przykraweżnikowego , wylot ścieku zgodnie z profilem podłużnym na wysokości istniejącego rowu melioracyjnego w km 0+337