OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa ul. Wakacyjnej w Osielsku

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie kanału technologicznego,

- wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdu,

- wykonanie konstrukcji miejsc postojowych,

- wykonanie konstrukcji chodników,

- ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,

- wykonanie instalacji oświetlenia drogowego,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- uporządkowanie terenu.

Z terenu planowanej inwestycji należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej na głębokość 20cm. Zdjęte warstwy humusu należy składować i pielęgnować do ponownego humusowania, a nadmiar wywieźć na zaplecze wykonawcy.

Należy wykonać następującą konstrukcję jezdni, zjazdu indywidualnego oraz dojścia do furtki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

- 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej,

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4),

- 20 cm – podbudowa z betonu klasy C8/10,

- 15 cm - wzmocnienie podłoża betonem klasy C1,5/2,0.

Należy wykonać następującą konstrukcję miejsc postojowych o nawierzchni z ażurowych płyt betonowych:

- 8 cm – warstwa ścieralna z ażurowych płyt betonowych,

- 3 cm – podsypka piaskowa (1:4),

- 20 cm – podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

Należy wykonać następującą konstrukcję miejsc postojowych o nawierzchni z ażurowych płyt betonowych:

- 8 cm – warstwa ścieralna z ażurowych płyt betonowych,

- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4),

- 10 cm – podbudowa z betonu klasy C8/10.

Obramowanie jezdni, zjazdu oraz miejsc postojowych stanowią oporniki betonowe 
12x25 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) i ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Obramowanie chodników od strony jezdni stanowi krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) i ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Z drugiej strony zastosowano obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) i ławie z oporem z betonu klasy C12/15.

Projektuje się pobocza utwardzone kruszywem 0/31,5 mm o grubości 15 cm i szerokości 0,75 m.

Zaprojektowano muldy żwirowe 2/8 mm na grubości 0,50 m o szerokości 1,00 m

Na projektowany kabel oświetleniowy oraz telekomunikacyjny (projektowany odrębnym opracowaniem) należy założyć rury osłonowe dwudzielne HDPE Ø 110.

Zaprojektowano wykonanie kanału technologicznego na długości budowanej 
ul. Wakacyjnej składającego się z jednej rury Ø 110 z mikrorurkami oraz studni SK-1.

Powierzchnie niezagospodarowane należy humusować i obsiać trawą.