Załącznik nr 1

Technologia wykonania prac naprawczych związanych z przeciekami

- Technologia wykonania uszczelnienie dylatacji od spodu

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac

- Wykonanie odwiertów

- Montaż pakerów iniekcyjnych

- Usuniecie listwy zabezpieczającej na dylatacji

- Oczyszczenie dylatacji wewnątrz

- Zamknięcie dylatacji cementem szybkosprawnym

- Wykonanie iniekcji żelem akrylowym

- Usuniecie pakerów po iniekcji

- Szpachlowanie otworów

- Usuniecie cementu szybkosprawnego z dylatacji

- Wypełnienie dylatacji kitem trwale plastycznym

- Malowanie w miejscu uszczelnienia

- Technologia wykonania uszczelnienia od góry

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac

- Usunięcie resztek żelu po iniekcji oraz uszczelniaczy poliuretanowych

- Aplikacja żywicy MC Iniekct 1264 Compact w miejscach przecieku pod płytki

- Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych

- Gruntowanie ścianek primerem

- Ułożenie uszczelniaczy poliuretanowych w kolorze szarym dookoła basenu około 70mb